Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

Form:                     SB-K-GM Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe

Herstellverfahren:    sofortentschalt

Betongüte:              C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement                erforderlich)

Rohrdurchmesser: 	 DN 700mm

Wandstärke: 		 90mm

Baulänge: 		 2,50 / 3,00 / 3,50 m

Nutzquerschnitt: 	 0,385 A/m2

Verkehrsbelastung:  SLW60/LM1

Überdeckungshöhe:  0,50 m bis 4,50 m bei einem Bettungswinkel 2xAlpha = 120 Grad

Rohrverbindung:      mit integrierter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060

Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig

Einbau / Bettung:     gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder

geböschtem Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

Bei abweichenden Belastungen und Einbaubedingungen sprechen Sie uns bitte für eine objektbezogene statische Berechnung an.

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis:	Röser Vertriebs GmbH

Haus Nr. 11

88525 Dürmentingen-Burgau

info@roeser-gmbh.de

Tel. 07576/9608-0

www.roeser-gmbh.de

oder gleichwertig