Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

Form:                    SB-K-FM-DP Drachenprofilquerschnitt mit Falzmuffe

Herstellverfahren:   schalungserhärtet

Betongüte:             C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)

Rohrdurchmesser: 	DN 1300

Wandstärke: 		160mm

Radius DP:		150mm

Baulänge: 		2,50/3,0m/3,50/4,0m

Nutzquerschnitt: 	1,162 A/m2

Verkehrsbelastung: LM1/SLW60

Überdeckungshöhe:	0,50 m bis 6,00 m bei einem Bettungswinkel 2xAlpha = 120 Grad

Rohrverbindung:     mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060

Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig

Einbau / Bettung:    gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder

geböschtem Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

Auflager: 		120° Sand/Kies

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 6 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maßgenau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis:		Röser Vertriebs GmbH

Haus Nr. 11

88525 Dürmentingen-Burgau

info@roeser-gmbh.de

Tel. 07576/9608-0

www.roeser-gmbh.de

oder gleichwertig

EVTL. Pos.:  ____ 	Zulage für Verlegeanker im Scheitel, zur einfachen Ausrichtung des Drachenprofilrohres in der Kanalhaltung, Zulage je Rohr