Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

Form: SB-K-FM-DP Drachenprofilquerschnitt mit Falzmuffe

Herstellverfahren: schalungserhärtet

Betongüte: C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)

Rohrdurchmesser: DN 2600

Wandstärke: 250mm

Radius DP: 400mm

Baulänge: 2,50/3,0m/3,50/4,0m

Nutzquerschnitt:4,740 A/m2

Verkehrsbelastung: LM1/SLW60

Überdeckungshöhe: 0,50 m bis 6,00 m bei einem Bettungswinkel 2xAlpha = 120 Grad

Rohrverbindung: mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende

 Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060

 Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig

Einbau / Bettung: gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder

 geböschtem Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

*Bei abweichenden Belastungen und Einbaubedingungen sprechen Sie uns bitte für eine objektbezogene statische Berechnung an.*

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 6 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maßgenau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH

 Haus Nr. 11

 88525 Dürmentingen-Burgau

 info@roeser-gmbh.de

 Tel. 07576/9608-0

 [www.roeser-gmbh.de](http://www.roeser-gmbh.de)

 *oder gleichwertig*

EVTL. Pos.: \_\_\_\_ Zulage für Verlegeanker im Scheitel, zur einfachen Ausrichtung des Drachenprofilrohres in der Kanalhaltung, Zulage je Rohr

